| Группа: 5 | К работе допущен |
| --- | --- |
| Студенты: Крылова М. Д., Кутузова С. Р., Евграфов А. А., Фадин К. А. | Работа выполнена |
| Преподаватель: Рудель А.Е. | Отчет принят |

Рабочий протокол и отчет

по лабораторной работе №3.06

Изучение электрических свойств сегнетоэлектриков

1. Цель работы.

- Изучение электрических свойств сегнетоэлектриков: получение петли диэлектрического гистерезиса, определение характеристических параметров предельного цикла переполяризации и исследование зависимостей электрического смещения и диэлектрической проницаемости от напряжённости поля.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Определить значения электрического смещения насыщения Ds, остаточной поляризации Pr, коэрцитивной силы Ec для предельной петли гистерезиса сегнетоэлектрика.

- Рассчитать диэлектрические потери за цикл переполяризации сегнетоэлектрика.

- Получить зависимость смещения D и диэлектрической проницаемости ε от напряженности электрического поля E.

- Определить значения начальной и максимальной диэлектрической проницаемости.

3. Объект исследования.

Сегнетоэлектрический конденсатор (варикод) ВК2-4.

4. Метод экспериментального исследования.

Метод визуализации петли гистерезиса. На исследуемый конденсатор подаётся переменное синусоидальное напряжение; напряжения на эталонном конденсаторе и резисторе, пропорциональные D и E соответственно, подаются на входы прибора «ИСХ1», который отображает петлю гистерезиса в координатах {E, D}.

5. Рабочие формулы и исходные данные

- Тангенс угла потерь

tg δ=1π∮DdEDsEs

- Напряженность электрического поля Е  в сегнетоэлектрике

E=UC2d=Ud=R1+R2R1⋅UR1d,

где UR1–  напряжение на первом резисторе, d – толщина сегнетоэлектрика, R1и R2 – сопротивление резисторов

- Модуль вектора электрической D индукции равен поверхностной плотности заряда на обкладках

D=σ=qS=C2UC2S=C1SUC1,

где C1 и C2 – электроемкость конденсаторов, UC1 и UC2 – напряжение на конденсаторах,  S – площадь конденсаторов

- Диэлектрическая проницаемость

ε=Dε0E

6. Измерительные приборы.

Таблица 1. Измерительные приборы.

| № | Наименование | Характеристика | Используемый диапазон | Δи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вольтметр | Электронный | 0,2–17,0 В | 0,05 В |
| 2 | Масштабная сетка, ось X | Аналоговый | – | 0,05 дел |
| 3 | Масштабная сетка, ось Y | Аналоговый | – | 0,05 дел |

7. Схема установки

Рисунок 1 – Общий вид лабораторной установки

Рисунок 2 – Общий вид панели лицевой панели «ИСХ1»

Рисунок 3 - Принципиальная электрическая схема установки.

8. Результаты прямых измерений и их обработки(таблицы, примеры расчётов)

Рисунок 4 - Предельная петля гистерезиса.

Из параметров установки:

R1=47*103 Ом

R2=47*104 Ом

C1=1*10-6 Ф

S ≈6 квадратный делений ≈ 600 мм2=600*10-6 м2= 6*10-4 м2

d=0,5*10-3 м

Таблица 2. Результаты прямых измерений

| № | U, В | Kx, В/дел | Ky, В/дел | X, дел | Y, дел | E, В/м | D, Кл/м² | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17,0 | 5 | 5 | 2,7 | 2,3 | 297000 | 0.0245 | 9309 |
| 2 | 15,0 | 5 | 5 | 2,4 | 2,0 | 264000 | 0.0213 | 9106 |
| 3 | 13,0 | 5 | 5 | 2,1 | 1,9 | 231000 | 0.0202 | 9887 |
| 4 | 11,0 | 5 | 5 | 1,7 | 1,6 | 187000 | 0.0170 | 10282 |
| 5 | 9,0 | 5 | 5 | 1,4 | 1,2 | 154000 | 0.0128 | 9367 |
| 6 | 7,0 | 2 | 2 | 2,8 | 1,72 | 123200 | 0.0072 | 6633 |
| 7 | 5,0 | 2 | 1 | 1,9 | 1,1 | 83600 | 0.0023 | 3163 |
| 8 | 4,4 | 2 | 1 | 1,7 | 1,0 | 74800 | 0.0021 | 3214 |
| 9 | 3,8 | 1 | 0,5 | 3,0 | 2,4 | 66000 | 0.0026 | 4370 |
| 10 | 3,2 | 1 | 0,5 | 2,6 | 1,8 | 57200 | 0.0019 | 3782 |
| 11 | 2,6 | 1 | 0,2 | 2,0 | 3,0 | 44000 | 0.0013 | 3279 |
| 12 | 2,0 | 1 | 0,2 | 1,7 | 2,1 | 37400 | 0.0009 | 2700 |
| 13 | 1,4 | 0,5 | 0,1 | 2,2 | 1,3 | 24200 | 0.0003 | 1292 |
| 14 | 0,8 | 0,2 | 0,05 | 3,1 | 1,3 | 13640 | 0.00014 | 1146 |
| 15 | 0,2 | 0,05 | 0,02 | 3,0 | 2,8 | 3300 | 0.00012 | 870 |

Примеры расчетов:

D(1)=C1S*UС1(1)=C1S*Y(1)*Ky(1)=1*10-6470*10-6*2,3*5=2,45*10-2 Клм2

D(2)=C1S*Y(2)*Ky(2)=1*10-6470*10-6*2,0*5=2,13*10-2Клм2

E(1)=R1+R2R1*UR1(1)d=R1+R2R1*X(1) * Kx(1)d=47*103+47*10447*103*2,7 * 50.5*10-3=2,97*105 Вм

E(2)=R1+R2R1*X(2) * Kx(2)d=47*103+47*10447*103*2,4 * 50.5*10-3=2,64*105 Вм

ε(1)=D(1)ε0*E(1)=3,45*10-28,85*10-12  * 2,97*105 =0,931*104

ε(2)=D(2)ε0*E(2)=2,7*10-28,85*10-12  * 2,64*105 =0,911*104

Определение экстремумов и начальной проницаемости:

Определим значение εmax. По графику видно, что точку (1,87*105; 1,03 * 104) можно охарактеризовать как описывающую максимум исследуемой зависимости, поэтому примем εmax =  1,03 * 104.

Определим значение εнач, для этого экстраполируем зависимость, опираясь на две точки с минимальной достоверной величиной напряженности - это точки с индексами 13 и 14. Построим полином Лагранжа первой степени, проходящий через эти точки (линейная аппроксимация):

ε(E)≈g(E)=ε13*E-E14E13-E14+ε14*E-E13E14-E13=

=(-1364024200-13640)*1292 +1146*(2420024200-13640)=958

9. Расчет результатов косвенных измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Рассчитаем Ds, Dr, Es, Ec:

Ds=C1S*YS*K=1*10-6470*10-6*2,3*5=2,45*10⁻²Клм²

Dr=C1S*Yr*K=1*10-6470*10-6*1,2*5=1,28*10⁻²Клм²=Pr

Es=R1+R2R1*XS * Kd=47*103+47*10447*103*2,7 * 50.5*10-3=2,97*10⁵Вм

Ec=R1+R2R1*XC * Kd=47*103+47*10447*103*0,7 * 50.5*10-3=7,7*104Вм

Расчет тангенса угла диэлектрических потерь:

1 деление = 10мм, площадь петли = 6 деления2

ΔE=R1+R2R1*Kxd=47*103+47*10447*103*50,5*10-3=1,1*105Вм

ΔD=C1S*KY=10-6470*10-6*5=1,06*10-2Клм2

Sпетли=6,0*ΔD*ΔE=6,0*1*105*1,06*10-2=6996Джм3

tg δ=1π*SпетлиDs*Es =13,14*69962,45*10-2*2,97*105=0,31

10. Расчет погрешностей прямых и косвенных измерений.

Из параметров установки:

δR1=δR2=δC1=δC2=δS=δd=0,1

ΔX = ΔY = ± 0,05 деления

δs = 0,15

Пример расчёта для точки №1 (U = 17,0 В):

Электрическое смещение:

D=C1S·Y·Ky⇒ΔDD2=(δC1)2+(δS)2+ΔYY2+(δKy)2

ΔDD2=(0,1)2+(0,1)2+0,052,32+(0,1)2=0,0305

ΔDD=0,0305 ≈ 0,175 ⇒ ΔD1=2,3·10-2·0,175 ≈ 4,3·10-3 Кл/м2

Напряжённость поля:

E=R1+R2R1·X·Kxd⇒ΔEE2=(δкоэфф)2+ΔXX2+(δKx)2+(δd)2

ΔEE2=(0,1)2+0,052,72+(0,1)2+(0,1)2=0,0303

ΔEE=0,0303 ≈ 0,174 ⇒ ΔE1=2,97·105·0,201 ≈ 5,2·104 В/м

Диэлектрическая проницаемость:

ε=Dε0E⇒Δεε2=ΔDD2+ΔEE2

Δεε2=0,1752+0,1742=0,0609 ⇒ Δεε ≈ 0,247

Δε1=1,14·104·0,266 ≈ 2,3·103

Результат: E1=2,97±0,60·105 В/м,  D1=3,00±0,52·10-2 Кл/м2,  ε1=(1,14±0,30)·104

Расчет погрешностей итоговых параметров

Электрическое смещение насыщения:

Ds=C1S·Ys·K=2,45·10-2 Кл/м2

ΔDsDs=0,12+0,12+0,052,32+0,12=0,175

ΔDs=2,3·10-2·0,175=4,3·10-3 Кл/м2

Ds=(2,45·10-2±0,43) Кл/м2 (δ ≈ 17,5%)

Остаточная поляризация:

Pr=Dr=C1S·Yr·K=1,28·10-2 Кл/м2

ΔPrPr=0,12+0,12+0,051,22+0,12=0,178

ΔPr=1,28·10-2·0,178=2,3·10-3 Кл/м2

Pr=(1,28·10-2±0,23) Кл/м2 (δ ≈ 18%)

Напряжённость поля насыщения:

Es=R1+R2R1·Xs·Kd=2,97·105 В/м

ΔEsEs=0,12+0,052,72+0,12+0,12=0,174

ΔEs=2,97·105·0,174=5,2·104 В/м

Es=(2,97·105±0,52) В/м (δ ≈ 17,4%)

Коэрцитивное поле:

Ec=R1+R2R1·Xc·Kd=7,7·104 В/м

ΔEcEc=0,12+0,050,72+0,12+0,12=0,187

ΔEc=7,7·104·0,187=1,4·104 В/м

Ec=(7,7·104±1,4) В/м (δ ≈ 18,7%)

Максимальная диэлектрическая проницаемость (точка №3):

εмакс=1,17·104,  Δεмаксεмакс=0,1752+0,1742 ≈ 0,247

εмакс=(1,03·104±0,25) (δ ≈ 25%)

Тангенс угла диэлектрических потерь:

tgδ=0,31,  δ(tgδ) ≈ δS2+δDs2+δEs2 ≈ 27%

Δ(tgδ)=0,31·0,27 ≈ 0,08

tgδ=0,31±0,08 (δ ≈ 23%)

11. Окончательные результаты.

Ec=(7,7*104± 1,4)Вм   ε=19%;   α=0,95

Ds=(2,45*10⁻²± 0,43)Клм²   ε=17,5%;   α=0,95

tg δ=(0,31±0,08)   ε=23%;   α=0,95

εнач=(2294±650 )   ε=28%;   α=0,95

εмакс=(1,03*104± 0,25)   ε=25%;   α=0,95

12. Графики

Рисунок. 4 График зависимости D=D(E))

Рисунок. 5 График зависимости ε=ε(E)

13. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы электрические свойства сегнетоэлектрика (на примере конденсатора ВК2-4) методом наблюдения петли диэлектрического гистерезиса на экране осциллографа. Анализ полученных экспериментальных данных позволяет сделать следующие выводы:

- Наличие спонтанной поляризации. Наблюдение ярко выраженной петли гистерезиса однозначно подтверждает наличие в материале электрических доменов и спонтанной поляризации. По предельной петле были определены ключевые характеристики сегнетоэлектрика:
Ds=(2,45*10⁻²± 0,43)Клм²
Pr=1,28·10-2 Кл/м2
Ec=(7,7*104± 1,4)Вм

- Диэлектрические потери. Рассчитанный тангенс угла диэлектрических потерь составил tg δ≈0,31. Такое высокое значение (по сравнению с обычными линейными диэлектриками) говорит о значительных необратимых потерях энергии. Эта энергия затрачивается на преодоление «внутреннего трения» при переориентации электрических доменов в переменном поле и выделяется в виде тепла (нагрев кристалла).

- Нелинейность поляризации D(E). Построенная основная кривая поляризации демонстрирует характерный нелинейный ход. При малых полях смещение растет медленно, затем начинается резкий скачкообразный рост (массовое переключение доменов), а в сильных полях график плавно загибается, переходя в стадию насыщения (когда большинство доменов уже выстроены вдоль поля).

- Зависимость проницаемости ε(E)
График диэлектрической проницаемости имеет ярко выраженный колоколообразный вид (максимум). Экстраполированное начальное значение составило εнач≈958, С ростом поля проницаемость стремительно увеличивается и достигает максимума εмакс=(1,03*104± 0,25) при поле E≈1,87*105 В/м
Этот пик соответствует области наиболее интенсивной, лавинообразной перестройки доменной структуры - в этот момент материал обладает максимальной чувствительностью к изменению внешнего поля. При дальнейшем увеличении поля резерв не выстроенных доменов исчерпывается (наступает насыщение), и диэлектрическая проницаемость закономерно снижается